## Slide 1
LAM 9600 식각 장비 센서 이상탐지 (FDC)
01 / 10
목적: 식각 중 장비가 남긴 센서 기록만으로 정상 공정에서 벗어난 웨이퍼를 골라낼 수 있는지, 그리고 어떤 방법이 가장 나은지 찾기
데이터: LAM TCP 9600 금속식각 공개 벤치마크 — 12,829행 × 23열, 웨이퍼 129개, 식각 Step 4·5 구간
결론 예고: 시점이 아니라 웨이퍼 단위로 봐야 하고, 신호는 값의 '평균'이 아니라 '산포'에 있었다
문제 정의
전처리 이상값 교정 · 스텝 분리
분석 단위 정하기
모델 · 관리도
결론 · 전략

## Slide 2
이 데이터의 정체
02 / 10
정상 웨이퍼 108개 + 공정 파라미터를 일부러 규격에서 틀어놓은 웨이퍼 21개를 합쳐 result에 Pass/Fail을 붙인 것
그래서 result=Fail은 계측·전기검사 불합격이 아니라 '통제된 공정 이탈' — 제품 불량 예측이 아닌 FDC(공정 이상탐지) 문제
불균형 데이터: 행 기준 Fail 2,059건 / 16.05% (Pass 10,770 / 83.95%)
항목 | 내용
크기 | 12,829행 × 23열 (1행 = 웨이퍼 한 장의 한 시점)
식별 열 | wafer_id · Time · Step Number
센서 열 | 19개 — BCl3·Cl2 유량, 압력, He 척압력, RF·TCP 파워/반사파워/매칭위치/임피던스/위상오차, Endpt A, Vat Valve
타깃 | result = Pass / Fail (웨이퍼 단위 라벨)
Fail 비율 | 행 기준 16.05%

## Slide 3
전처리 ① 물리적으로 불가능한 값 교정
03 / 10
결측치·상수열 확인 결과 없음
TCP 반사전력(TCP Rfl Pwr)에 음수(−1)가 1건 — 반사전력은 발생기로 되돌아온 전력이라 음수 불가, 계측 노이즈로 판단
해당 1건(l3321.txm, Time 38.7656)을 0으로 교정하고 원본은 그대로 둔 채 lam_etch_modify_2.csv로 새로 저장
수정 전
−1
TCP Rfl Pwr · 1건 (l3321.txm, Time 38.7656)
수정 후
0
0으로 교정 · 원본 lam_etch_modify.csv에는 −1 그대로 보존

## Slide 4
전처리 ② 식각 스텝 분리
04 / 10
Step 4(Al 주식각)와 Step 5(TiN·산화막 오버에치)는 공정 조건 자체가 다름 (BCl3 유량·압력 평균이 스텝마다 다름)
섞어서 학습시키면 '스텝이 달라서 나는 차이'와 '결함이라서 나는 차이'가 뒤섞임 → 스텝별 CSV로 분리
Step 4: 6,025행 / Step 5: 6,804행 (합계 12,829 = 원본, 행 손실 없음)
lam_etch_modify_2.csv 12,829행
Step Number 기준 분리
lam_etch_step4.csv — 6,025행 lam_etch_step5.csv — 6,804행
상수가 된 Step Number 열은 제거 · wafer_id는 유지

## Slide 5
분석 단위 문제 — 시점(행) 단위에는 신호가 없다
05 / 10
행 단위로 표준화 후 로지스틱 회귀(일반)를 학습 → 시험용 Fail을 하나도 못 잡음 (재현율 0, F1 0)
원인 확인(16-5): 학습된 모델이 매긴 Fail 예측 확률이, 실제 Fail 행에서 오히려 더 낮게 나옴
라벨은 웨이퍼 단위인데 입력은 한 시점이라 신호 대 잡음비가 구조적으로 낮음
Step 4 · 시험용 1,234행
시험용 전체 행
0.1238
평균 Fail 예측 확률
실제 Fail 행 (192개)
0.0554
평균 Fail 예측 확률 — 오히려 더 낮음

## Slide 6
해결책 — 웨이퍼 단위로 압축
06 / 10
한 웨이퍼의 여러 시점을 센서마다 평균 1개 + 표준편차 1개로 요약 (센서 19개 → 피처 38개)
1행 = 1웨이퍼가 되어 입력 단위가 라벨 단위(웨이퍼)와 일치, 학습/시험 분할도 단순해짐
결과 파일: lam_etch_step4_agg.csv 129행 / lam_etch_step5_agg.csv 128행 (각 41열)
웨이퍼당 원시 행 수십 개 (step4 평균 46.7행)
groupby (wafer_id)
센서별 mean + std
웨이퍼당 1행 (38피처)

## Slide 7
결과 — 기준 모델과 나란히 비교
07 / 10
정확도만 보면 기준 모델과 비슷해 보이지만, F1으로 보면 행 단위 모델은 0 → 웨이퍼 압축 후 0.33까지 개선
기준 모델(전부 Pass)은 정의상 Fail을 한 건도 못 잡음 — 정확도 0.84는 불균형이 만든 착시
시험용 Fail이 스텝당 4개뿐이라 압축 모델의 일반/balanced 순위는 우연에 크게 흔들릴 수 있음
지표 | 기준 모델 | 행-로지스틱 (일반) | 행-로지스틱 (balanced) | 압축-로지스틱 (일반) | 압축-로지스틱 (balanced)
평가 단위 / 개수 | — | 행 1,234 | 행 1,234 | 웨이퍼 26 | 웨이퍼 26
정확도 (Step 4) | 0.8444 | 0.8436 | 0.5259 | 0.8462 | 0.7692
정밀도 (Step 4) | — | 0.0 | 0.0398 | 0.5 | 0.25
재현율 (Step 4) | 0 | 0.0 | 0.0885 | 0.25 | 0.25
F1 (Step 4) | 0 | 0.0 | 0.0549 | 0.3333 | 0.25
F1 (Step 5) | 0 | 0.0 | 0.0767 | 0.0 | 0.2857

## Slide 8
원인 후보 탐색 — 신호는 '평균'이 아니라 '산포'에 있다
08 / 10
38개 피처 각각에 대해 (Fail 웨이퍼 평균 − Pass 웨이퍼 평균) ÷ 표준편차(효과크기)를 계산해 순위화
두 스텝 공통 상위: RF Load_std(둘 다 1위), RF Tuner_std, Pressure_std, BCl3 Flow_mean
RF 매칭 네트워크(Load·Tuner)가 런 도중 얼마나 흔들렸는지가 Fail과 가장 크게 연관 — 단, 상관관계까지
Step 4 — Fail−Pass 효과크기 상위 5
RF Load_std
0.8978
Pressure_std
0.8827
RF Phase Err_mean
0.7297
BCl3 Flow_mean
−0.6930
RF Tuner_std
0.6657
Step 5 — Fail−Pass 효과크기 상위 5
RF Load_std
0.7370
RF Tuner_std
0.6394
BCl3 Flow_mean
0.5412
Pressure_std
0.5363
RF Pwr_std
−0.5158

## Slide 9
3σ 관리도 — 정밀하지만 놓치는 게 많다
09 / 10
RF Load_std를 웨이퍼 순서로 늘어놓고 3σ 관리도 작성 — 중심선·관리한계는 Pass 웨이퍼만으로 산정
Step 4: 관리상한 이탈 5개 중 실제 Fail 4/21, 오탐 1건 / Step 5: 이탈 3개 중 3/21, 오탐 0건
걸리면 거의 진짜(정밀도 높음)지만, 잡아내는 비율은 4/21·3/21로 낮아 대부분의 Fail은 선 아래에 있음
중심선 · Pass 평균
UCL · Pass +3σ
Fail
Pass
오탐
Step 4: 이탈 5 → Fail 4 · 오탐 1 Step 5: 이탈 3 → Fail 3 · 오탐 0

## Slide 10
결론과 제안 전략
10 / 10
시점이 아니라 웨이퍼 단위 요약값으로 봐야 한다 (데이터로 확인, 강하게 말할 수 있음)
원인 후보는 RF 매칭계·압력 제어계 쪽으로 좁혀짐 — 인과가 아닌 상관관계 수준
한계: Fail 웨이퍼 21개·시험용 4개, 교차검증 미실시 → 성능 수치는 이 분할에서 나온 값
① 실시간층 시점 급변 감시 (이번 범위 밖)
② 런투런층 관리도 1차 경보 + 압축-로지스틱 보조
③ 드릴다운층 지목된 웨이퍼의 원본 시계열로 원인 확인
3계층 이상탐지 전략